90Technical Bulletin

OMNIX 5002      高 速，易针测焊锡膏

(前称 PNC0002A-115)

描述

OMNIX 5002是一种可 适 用 于 多 种 应 用的免清洗型锡膏。残留物半柔软，高可靠，有很高的首次针测通过率。OMNIX 5002可用于高速刮刀印刷或直印式印刷。

特性及工艺优势

- OM-5002在印刷速度高达 200mm/sec，间隔达7小时的情况下，仍可得到稳定一致的印刷结果

- 良好的抗冷、热坍塌性，避免连焊产生

- 可与多种焊盘涂层有良好浸润（包括OSP），焊接外观良好并可经受多次回流

- 回流后残余物易穿透，很高的针测通过率（ICT）

- 丝网时间，粘接力寿命长，>8小时 (25-75%RH)

可提供产品

	合金: 63Sn/37Pb, 62Sn/36Pb/2Ag

	流变性：刮刀和直印式印刷如 MPM Rheopump

	金属含量: 90%

	锡粉尺寸:  #3号粉  (-325+500 mesh 按照 IPC J-STD-006)

	包装尺寸: 小罐装，6” 和 12” 支装和 ProFlo TM 盒装

应用

用于普通和细间距丝网印刷。可印刷至0.007英寸(0.2毫米)丝网开口。适用很宽的工艺设定。OMNIX5002特别适用于需要针测的组装电路板中。

安全

OMNIX 5002助焊剂系统为无毒产品，回流时产生少量的反应或分解气体。这些气体应从工作区完全排出。其它安全信息及合金含铅及银的毒性数据参见MSDS。

运输及储存

OMNIX 5002包装于有温度控制的盒中进行运输。在35－45℉（3℃－7℃）温度下可储存六个月。OMNIX5002在开盖前应回到室温(68℉(20℃))。未使用的锡膏可在室温下留存较长时间。

(技术参数见第二页)