OMNIX 5002 技术数据

| 目录 | 结果 |  |  | 标准/备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学特性 |  |  |  |  |  |
| 腐蚀性 | REL-0 = J-STD 分类 |  |  | IPC J-STD-004 |  |
| 卤化物含量 | 无卤化物 (by titration). 铬酸银试纸 (通过) |  |  | IPC J-STD-004 |  |
| BONO 测试 | 通过(Sn63/Pb37) |  |  | Bonn测试标准 |  |
| 电子特性 |  |  |  |  |  |
| SIR (IPC 7 天 @ 85 C/85% RH) | 1.7E + 10 ohms |  |  | 通过, IPC J-STD-004 {通过 = 1 x 108 ohm min} |  |
| SIR (Bellcore 96 hours @ 35C/85% RH) | 4.3E x 12 ohms |  |  | 通过, Bellcore GR78-CORE {通过 = 1 x 1011 ohm min} |  |
| Electromigration (Bellcore 500 hours @ 65C/85 RH) | Pass |  |  | 通过, Bellcore GR78-CORE 62Sn/36Pb/2Ag {通过=终止 > 初始/10} |  |
| 物理特性 |  |  |  | Using 90% Metal, Type #3 Powder |  |
| 颜色和比重 | 洁净，无色助焊剂残留; 4.6 g/cc 膏体 |  |  | 63Sn/37Pb 合金 |  |
| 粘接力 对 湿度（4小时） | >1.5 grams/mm2 |  |  | IPC J-STD-005 |  |
| 黏度 | 90%金属含量标识 M13 适合各种丝网印刷 |  |  | Malcom 螺旋式粘度仪; J-STD-005 |  |
| 焊锡球 丝网寿命 | 通过 |  |  | 通过 IPC J-STD-005 |  |
|  |  |  |  | DIN 标准 32 513, 通过 |  |
| 坍塌性 | > 8 小时 |  |  | @ 50%RH, 74F (23oC) |  |
| 颜色和比重 | 通过热坍塌测试 (25mil为最大允许宽度) |  |  | IPC J-STD-005 |  |
| # OMNIX 5002 工艺指南 |  |  |  |  |  |
| # 储存－使用 |  | # 印刷 | # 回流 (见图1) |  | # 清洁 |
| # ·冷藏以保持稳定性@35-45°F (3-7°C) ·冷藏保存时间为六个月。未开封的 OMNIX 5002在室温下(高达 77F, 25C) 可存放1个月 ·要求回温约4到6小时至室温。锡膏使用前必须达到71℉（20℃）。开始印刷前使用温度计确认锡膏温度达到或超过71℉（20℃）。印刷时温度可达到85℉（30℃） ·不要将模板上使用的焊膏放回罐内与未用的焊膏混合，这样会影响未使用焊膏的流变性。 |  | # 丝网: 建议使用 Alpha 激光模板 @ 0.127 or 0.152 inch 厚度， 用于 0.016 or 0.020 mil 间距印刷 刮刀: 建议使用金属刮刀或90硬度聚氨脂刮刀。 压力: 每英寸刮刀长度1.0-2.0 pounds。 速度: 每秒1- 6 inches (25-150mm)。 锡膏滚动: 1.5-2.0cm 直径， 低于1cm时要及时添加。最大量由刮刀类型决定。 直印式： OM－5000可用于MPM RheoPump | # 气体：洁净干燥的空气或氮气环境。 回流曲线 (Sn 63 合金): 建议使用直接上升式，斜率为 @ 0.8-1.2C/sec。用于高密度板的曲线可加预热区，建议如下: - 以 60-120°C/min. 斜率上升至 145-160°C. - 在 145-160°C 下保持 0.5-2.0 分钟。 - 再以 1-2°C/sec 升至 210- 225°C 峰值温度。 超出 183°C的时间=45-70 secs -以1.5-2°C/sec的 速度回到室温。 |  |  Alpha OMNIX 5002残留物可留在电路板上。 可用 Alpha Metals提供的 SC-10& SC-10E 溶剂或HydrexTM水溶性清洗剂清洗误印刷或维修后的助焊剂残留 |

图1：回流曲线

RheoPumpTM 是Speedline Technologies的商标。HydrexTM是Petroferm,Inc.的商标 。ProFlowTM是DEK Corporation的商标